## Slide 1: Estacas Pré-moldadas(fabricadas, de concreto) – Fabricação, Normas e Desafios
Engo. Roberto José Foá

## Slide 2: Objetivos
Conhecer a Posição de Fabricante quanto ao advento da NBR 16258:2014
Entender a Confiabilidade – Desafio - da Solução em Estacas Pré-moldadas(fabricadas), de Concreto ou Metálicas, frente a outras opções.
Notes: Estacas Pré-fabricadas de Concreto

## Slide 3: A fabricação e a norma
1- Introdução
2- Cálculo Estrutural
3- Qualidade do Concreto
4- Armação
5- Tolerâncias
6- Conclusões
7- Vantagens e Desvantagens
8- Referências Bibliográficas

## Slide 4: Introdução
O movimento pela uniformização de critérios.
A expressão da melhor técnica disponível.

## Slide 5: Cálculo estrutural
A questão do Momento Mínimo
A limitação do fck
Cobrimento

## Slide 6: Cálculo estrutural
A questão do Momento Mínimo
Excentricidade equivalente a 0,015 + 0,03 h(m)
Suposição de Carga Centrada

## Slide 7: Cálculo estrutural

## Slide 8: Cálculo estrutural
A limitação do fck
40 MPa?

## Slide 9: Cálculo estrutural
Cobrimento
20 mm
Cintamento dos Estribos
Classes de Agressividade Ambiental

## Slide 10: Cálculo estrutural

## Slide 11: Cálculo estrutural

## Slide 12: Qualidade do concreto
Concreto Pré-fabricado x Concreto Moldado “in loco”

## Slide 13: Qualidade do concreto
Concreto Pré-fabricado x Concreto Moldado “in loco”
Concreto Dosado em Central x Concreto Misturado em Central.

## Slide 14: Qualidade do concreto
Concreto Pré-fabricado x Concreto Moldado “in loco”
Concreto Dosado em Central x Concreto Misturado em Central.
Exigências da Norma

## Slide 15: Qualidade do concreto
Concreto Pré-fabricado x Concreto Moldado “in loco”
Concreto Dosado em Central x Concreto Misturado em Central.
Exigências da Norma
Visibilidade

## Slide 16: Qualidade do concreto
Concreto Pré-fabricado x Concreto Moldado “in loco”
Concreto Dosado em Central x Concreto Misturado em Central.
Exigências da Norma
Visibilidade
Tempo de Aplicação

## Slide 17: Qualidade do concreto
Concreto Dosado em Central x Concreto Misturado em Central.

## Slide 18: Qualidade do concreto

## Slide 19: Qualidade do concreto

## Slide 20: Qualidade do concreto

## Slide 21: Qualidade do concreto

## Slide 22: Qualidade do concreto

## Slide 23: Qualidade do concreto

## Slide 24: Qualidade do concreto

## Slide 25: Exigências da nbr 16258:2014
Fck≥ 40 MPa, com 35 Mpa para cravação em 7 dias

## Slide 26: Exigências da nbr 16258:2014
Fck≥ 40 MPa, com 35 Mpa para cravação em 7 dias
Esc≥ 26GPa, ensaiado uma vez por mês

## Slide 27: Exigências da nbr 16258:2014

## Slide 28: Exigências da nbr 16258:2014
Fck≥ 40 MPa, com 35 Mpa para cravação em 7 dias
Esc≥ 26GPa, ensaiado uma vez por mês
Fator água-cimento a/c ≤ 0,45

## Slide 29: Exigências da nbr 16258:2014
Fck≥ 40 MPa, com 35 Mpa para cravação em 7 dias
Esc≥ 26GPa, ensaiado uma vez por mês
Fator água-cimento a/c ≤ 0,45
Absorção de água por imersão ≤ 6%, ensaiada uma vez por mês

## Slide 30: Exigências da nbr 9062:2007
Mão de Obra Treinada e Especializada
Estrutura Específica para Controle de Qualidade, com Laboratório
Matéria-prima qualificada, sendo obrigatórios:
Aço – 3 ensaios
Agregado Miúdo – 4 ensaios
Agregado Graúdo – 6 ensaios
Cimento – 2 ensaios
Água- 1 ensaio
Desvio-padrão máximo de 3,5 MPa na produção do concreto

## Slide 32: Tempo de aplicação

## Slide 33: Tempo de aplicação

## Slide 34: visibilidade

## Slide 35: visibilidade

## Slide 36: Armação
Distribuição ao longo de todo o elemento
Densidade

## Slide 37: Armação
Taxa mínima de armadura = 1,38 cm²/m ( 4,2 c/ 20) (2 ramos).
Taxa mínima de armadura nas extremidades = 2,76cm²/m ( 4,2 c/ 10) em um comprimento mínimo de 50 cm (2 ramos).

## Slide 38: Tolerâncias
Dimensão | Tolerância
Dimensão básica | ± 3 %
Comprimento do elemento | ± 0,5 %
Abertura da falta de esquadro | ≤ 2,5 mm
Excesso de concreto além da borda externa do anel | ≤ 6 mm
Dimensão básica do anel com relação à dimensão básica da estaca para medidas tiradas entre cantos diametralmente opostos (por exemplo estacas hexagonais, octogonais etc.) | ≤ 15 mm
Dimensão básica do anel com relação à dimensão básica da estaca para medidas tiradas entre arestas diametralmente apostas (por exemplo estacas quadradas e circulares) | ≤ 6 mm
Deslocamento do anel com relação à seção transversal da estaca | ≤ 6 mm
Linearidade do elemento de estaca | ≤ 0,2 %
Perda de espessura da parede em estacas vazadas (com relação à espessura de projeto) | ≤ 20 mm
Desvio de geometria para anéis de mesma seção (com relação à espessura da chapa de aço) | ± 50 %
Desalinhamento de formas | ≤ 5 % Db ≤ 2 cm

## Slide 39: Tolerâncias
Dimensão | Tolerância
Dimensão básica | ± 3 %

## Slide 40: Tolerâncias
O contato em um único ponto.
A tensão na área de contato

## Slide 41: Tolerâncias
Juntas nas Emendas das Estacas Pré-moldadas

## Slide 42: Região de contato nas emendas
Junta a seco
Pressão de Contato ≤ 0,042 fcd ≤ 1 MPa – 7.2.1.2 NBR 9062:2007

## Slide 43: Tolerâncias de fabricação da nbr 16258:2014
Dimensão | Tolerância
Abertura da falta de esquadro | ≤ 2,5 mm

## Slide 44: Tolerâncias de fabricação PCI

## Slide 45: Tolerâncias de fabricação de perfis metálicos

## Slide 46: Conclusões
• A Norma de Estacas pré-moldadas como
agente de uniformização de critérios,
desenvolvimento tecnológico e qualidade
do Produto.
• A qualidade diferenciada do Concreto Pré-
moldado(fabricado).

## Slide 47: Opções de fundaçÃo em estacas pré-fabricadas- Vantagens
1- Confiabilidade - Teste em todas as Estacas
2- Segurança para atravessar solos moles ou
com nível d´água alto
3- Inspeção ao longo do processo
4- Qualidade - Concreto Pré-fabricado
x Concreto Moldado “In Loco”
5- Controle da Execução
6- Facilidade nos Ensaios e Provas
7- Obra Limpa, sem resíduos de escavação.
8- Custo Fixo

## Slide 48: Opções de fundação em estacas pré-fabricadas- Desvantagens
1- Vibração em Ambientes Confinados
2- Ruído
3- Quebra?

## Slide 49: Bibliografia
1. Fundações – Teoria e Prática, Editora PINI.
2. Manual de Execução de Fundações e Geotecnia – Práticas
Recomendadas, da ABEF
3. Manual Técnico – Estacas Pré-fabricadas de Concreto,
Grupo de Estacas, 2008
4. Manual Técnico – Estacas Pré-Fabricadas de
Concreto, ABCIC, 2012
5. Gonçalves,C.; Bernardes,G.P. e Neves, L.F.S. ,
Estacas Pré-Fabricadas de Concreto, Teoria e
Prática.
6. Velloso,D.A., Lopes, F.R., livro Fundações,
Oficina do Texto, 2010
7. Dimensionamento Estrutural de Estacas para
Fundações – Momentos Mínimos – SEFE VI – Roberto
José Foá

## Slide 50: Bibliografia
8. Norma NBR 6122:2010 – Projeto e execução
de fundações
9. Norma NBR 16258:2014 – Estacas pré-
fabricadas de concreto – Requisitos
10. Norma NBR 9062:2007 – Projeto e execução
de estruturas de concreto pré-moldado
11. Norma NBR 6118:2014 – Projeto de
estruturas de concreto – Procedimento

## Slide 51
OBRIGADO
Engo. Roberto José Foá
R. Foá Engenharia e Pré-fabricados
roberto@foa.com.br